|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crystal Size | Composition | Light Yield (ph/Mev) | ER (%) | Decay (ns) | Citation |
| 3mm diameter x 1mm (PD) | 0.2% Ce | 42,000 | 8.3% (662keV) |  | Cryst. Growth Des 11 |
| 5mm x 5mm x 1mm (Cz) | 1% Ce | 46,000 | 4.9% | 88 | J. Crystal Growth 352 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |